# Аэрозоли 3M™ Scotch-Weld™

Аэрозоли компании 3М давно приобрели репутацию "мощного клеящего средства", способного соединить всё что угодно, включая пенопласт, облицовочный пластик, винил и легкие материалы. Аэрозоли Scotch-Weld™ занимают мало места, для нанесения состава не нужны кисти, валики или сложные распыляющие системы.

Удобство и быстрота

Всю мощь аэрозольного клея 3М можно пустить в дело одним нажатием пальца. Угол распыления регулируется, поэтому можно не беспокоиться о том, что клей расходуется нерационально. Вам не нужны кисти, требующие очистки, и липкие банки, занимающие рабочие площади.

Экономичность

Компактные аэрозоли 3М намного экономичнее сложных систем нанесения клея, хотя выполняют свою работу не хуже. Аэрозольные баллоны удобны в хранении и транспортировке, не занимают много места. Содержание сухого вещества в аэрозолях больше, чем в сравнимых по объему клеях на основе растворителя. Подведем итог - это лучшие клеи в своей ценовой категории. И добавим, что аэрозольные клеи 3М не содержат метиленхлорид, хлорфторуглероды и 1,1,1-трихлорэтан и не разрушают озоновый слой.

| Клей-спрей 75 Scotch-Weld™, допускающий переклеивание Возможность многократного переклеивания Схватывание за несколько секунд Не просачивается, не оставляет пятен, не коробит бумагу Ровная линия склеивания | Универсальный клей-спрей Scotch-Weld™ 77 быстрого действия для постоянного монтажа и фиксации Низкий расход Универсален - надёжно склеивает большинство лёгких материалов Не просачивается Быстрое и надёжное схватывание Не разрушает вспененный полистирол Допускает кратковременное перепозиционирование Прозрачный |
| --- | --- |
| Суперсильный клей-спрей Scotch-Weld™ 80 Неопреновый контактный клей Устойчив к пластификаторам Температуростойкий - до 93°C Быстро схватывается Высокопрочное долговременное соединение | Суперпрочный клей-спрей 3M™ Scotch-Weld™ 90 Высокоскоростное и прочное соединение Открытое время: 1 мин.- 10 мин. Температуростойкий -до 71°C Не образует тумана, экономичное нанесение Регулировка угла распыления |
| Клей-спрей Scotch-Weld™ 720 для ткани с возможностью многократного переклеивания Универсальный: держится на большинстве типов тканей Обеспечивает лёгкое последующее удаление шаблона Обеспечивает широкое покрытие в сочетании с низким расходом спрея Выдерживает нагрев до 43°C Клей не просачивается и не деформирует материал в процессе высыхания Прозрачный | Спрей-очиститель Scotch-Weld™ на основе из цитрусовых масел Универсален Не вызывает коррозии Удаляет грязь, бумажные этикетки, следы клея и клейкой ленты Не содержит растворителей |
| Вы также можете просмотреть или загрузить брошюру Аэрозольные клеи 3M™ Scotch-Weld™ (pdf, 311 Kb) |

| Технические спецификации/Название продукта | 3M™ Scotch-Weld™ 74 клей-спрей для пенных материалов | 3M™ Scotch-Weld™ 75 клей-спрей, допускающий переклеивание | 3M™ Scotch-Weld™ 76 клей-спрей быстрого схватывания | 3M™ Scotch-Weld™ 77 универсальный клей-спрей | 3M™ Scotch-Weld™ 80 неопреновый контактный клей-спрей | 3M™ Scotch-Weld™ 90 Суперпрочный клей-спрей | 3M™ Scotch-Weld™ 720 Клей-спрей для ткани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 500 ml | 710 ml | 500 ml | 500 ml |
| Цвет | Светло оранжевый | Прозр. | Прозр./ кремовый | Прозр./ кремовый | Светло- жёлтый | Прозр./ кремовый | Прозр. |
| Угол распыления | Регулируемое | Постоянное | Регулируемое | Регулируемое | Постоянное | Регулируемое | Постоянное |
| Тип распыления | Паутина | Частицы | Паутина | Частицы | Паутина | Паутина | Частицы |
| Прочность соединения | Высокая | Переклеиваемый | Высокая | Средняя | Оч.Высокая | Высокая | Переклеиваемый |
| Адгезия, Н/25 мм | 90 | 22 | 110 | 70 | 150 | 110 | 17 |
| Устойчивость к внеш. среде | Хор. | Уд. | Хор. | Оч.Хорошо | Хорошо | Хорошо | Уд. |
| Водостойкость | Хор. | Хор. | Хор. | Оч.Хорошо | Оч.Хорошо | Хорошо | Хор. |
| УФ Стойкость | Уд. | Хор. | Уд. | Уд. | Уд. | Уд. | Хор. |
| Стойкость к пластификаторам | Низк. | Низк. | Низк. | Уд. | Оч.Хорошо | Низк. | Низк. |
| Маслостойкость | Низк. | Низк. | Низк. | Низк. | Хорошо | Низк. | Низк. |
| Долговечность | Отл. | Отл. | Отл. | Оч.Хорошо | Отл. | Отл. | Отл. |
| Термостойкость | 49 | 49 | 71 | 43 | 93 | 71 | 49 |
| Открытое время: |  |  |  |  |  |  |  |
| при нанесении на 1 сторону | не рекомендуется | 5 сек. - часы | 30 сек. - 10 мин. | 30 сек. - 5 мин. | не рекомендуется | 30 сек. - 2 мин. | 5 сек. - часы |
| при нанесении на 2 стороны | 10 сек.-10 мин. | 6 сек. - часы | 10 мин. - 60 мин. | 30 сек. - 10 мин. | 4 мин. - 15 мин. | 2 мин. - 10 мин. | 6 сек. - часы |
| Летучие органические в-ва | 560 г/л (78%) | 636 г/л (90%) | 627 г/л (89%) | 523 г/л (75%) | 716 г/л (87%) | 662 г/л (89%) | NA |
| % твердого в-ва | 22 | 10 | 11 | 25 | 13 | 11 | 25 |
| Расход на баллон в кв. м.: |  |  |  |  |  |  |  |
| при нанесении на 1 сторону |  | 13 | 6 | 13 | 7 | 6 | 15 |
| при нанесении на 2 стороны |  | 7,5 | 3 | 7,5 | 3,5 | 3 | 8 |
| Скачать Гид по аэрозольным клеям 3М (pdf, 50,9 Kb) Смотрите также Подбор клея в аэрозоли по типу поверхности (pdf, 60 Kb) |